隔栏板喷塑工序外协资质及技术要求

1. 业务介绍

隔栏板喷塑为中通客车股份有限公司提供半成品，外协单位拉走喷塑后送回中通客车股份有限公司隔栏板安装工位，按照中通客车股份有限公司技术和工艺标准要求进行喷涂。

1. 公司资质要求

1、投标人须提供中国境内注册的有效营业执照，需具有独立法人资格及经营范围许可。

2、投标人须能开具增值税专用发票，具备一般纳税人证明文件，须提供相关的证明文件。

3、投标人具有具有成熟的喷塑线及喷塑技术，确保满足施工要求,提供相应的业绩证明。

4、投标单位保证无不良、失信及正在被执行记录，并提供相关证明材料。

5、环保手续齐全，确保环保相应期间可正常生产。 6、具有较好的服务意识，无条件的满足生产任务所需。

7、投标单位需满足一天的正常周期，特殊订单半天的加工周期。

1. 施工要求

1、涂层喷涂均匀、严密,无流挂、露底现象,无颗粒、缩孔、明显桔皮等缺陷；周圈无尖角、毛刺现象

2、干膜总厚度≮60μm；

3、颜色及光泽度可根据中通客车要求进行调整；与中通提供样件/样板色差△E（45°）≤2.0；

4、喷涂隔栏板储存、运输过程中需采取必要的防护措施，表面不允许有磕碰、划痕/划伤等破坏现象；

5、附着力：≤0级（划格法）；

6、铅笔硬度：≥2H；

7、耐冲击性：≥60cm；

8、耐碱性（5% NaOH溶液）：浸泡168h无异常；

9、耐酸性（3% HCL溶液）：浸泡240h无异常；

10、盐雾试验（中性盐雾）：400h，划线两侧单向扩蚀宽度≤2mm，非划线区无起泡等异常。